DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP

CANIVEAU technique dalot fonte XP 150

■ Caniveau Technique HRI® XP

Caniveau monobloc en béton Haute Performance armé bas carbone, résistant aux agressions climatiques (W + R), réalisé en démoulage différé et béton autoplaçant C55/67 avec profilés en acier galvanisé solidaire de l’armature et des douilles de boulonnage des dalots.

Emboîtement mâle / femelle sur 3 côtés et goujons de centrage.

Gorge intégrée dans l’emboîtement pour l’application d’un joint mastic souple.

Longueur : 3.00 m

Manutention intégrée par sangles plates normalisées « CMU -2 »

■ Classe d’exposition béton

❏ classe d’exposition béton (norme NF EN 206 (NAF2) : XC4.XS1.XD3.XF3.XA1.

❏ classe d’exposition béton (norme NF EN 206 (NAF2) : XC4.XS3.XD3.XF4.XA3. PMES

■ Mise en œuvre sans enrobage béton latéral (résistance indépendante de la mise en œuvre)

■ Dalot

Dalot en fonte ductile GJS 500-7, longueur 750 mm, livrées boulonnées sur le corps du caniveau, fixées dynamométriquement à 57 N/m par 4 vis inox sur rondelles inox + caches boulons

❏ Couleur du dalot : Noir		❏ Autre RAL à préciser :

■ Dimensions :

❏ HRI®XP 150 ht 200 / dalot D400 dimensions intérieures 150 x 200 mm        Quantité : _______ ml

❏ HRI®XP 150 ht 200 / dalot F900 dimensions intérieures 150 x 200 mm         Quantité : _______ ml

■ Plaques d’about

Acier galva ép. 4 mm

■ Kit vis antivol pour dalot

■ Autre équipement ou spécificité à préciser : ____________________________________________